##### Химическая стойкость материалов

##### iPolymer Политекс PU

### Условия испытаний – выдержка в среде в течение 30 суток при комнатной температуре.

| Среда и массовая концентрация реагента | Результат испытаний | Вид повреждений (прирост массы %/ уменьшение блеска поверхности %) |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные жидкости |
| Дизельное топливо | стоек | (1.41 ( 0,02/ 12,3) |
| Моторное масло М10Г2 | стоек | (0,09 ( 0,01/ 4,6) |
| Тосол А 40-М | стоек | Потемнение поверхности ( 0,32 ( 0,03/ 0) |
| Вода |
| Вода водопроводная | стоек | (1,0 ( 0.14/0) |
| Вода дистиллированная | стоек | (1,0 ( 0.14/0) |
| Морская вода, содержание солей 3 % | стоек | (0,6 ( 0.01/0) |
| Органические растворители |
| Ацетон | Не стоек | Набухает через час (6,1 ( 0,08/-) |
| Керосин | Стоек в течение ограниченного времени | Повышается эластичность (7,14 ( 0,14/ 0) |
| Хлористый метилен | Не стоек | Набухает в течение 20 минут (2,4 ( 0,3/-) |
| Уайт-спирит | Не стоек | Повышенная эластичность (8,5 ( 0,2/35,4) |
| Водные растворы реагентов |
| Сахар, 20 % водный раствор | стоек | (0,8 ( 0,1/ 0) |
| Поваренная соль (NaCl) , 10 % водный раствор | стоек | (0,32 ( 0,01/0) |
| Едкое кали (КОН) , 30% водный раствор | Не стоек при длительном воздействии | Резкое увеличение твердости, образцы деформированы (11,1 ( 0,6/97) |
| Лимонная кислота, 10% водный раствор | стоек | (0,69 ( 0,03/ 0) |
| Аммиак, 10% водный раствор | Ограниченно стоек | Увеличение эластичности, кратеры (4,92 ( 0,6/30,8) |
| Серная кислота (H2SO4), 37 % водный раствор | стоек | (0,26 ( 0,01/ 0) |
| Хлорамин, 2% водный раствор | стоек | 0(,84 ( 0,03/ 0) |
| Уксусная кислота (9%) | Не стоек | Поверхность деформирована и помутнела (5,2 ( 0.6/ 63) |
| Уксусная эссенция (70%) | Не стоек | Повышение эластичности, дефекты поверхности (27,7 ( 0,3/87,4) |
| Борная кислота (4%) | стоек | ( 0,76 ( 0,03/0) |
| Соляная кислота HCl (7%) | стоек | (0.43 ( 0.03/31,8) |
| Пероксид водорода Н2О2 (10%) | стоек | (1,45+ 0,3 / 4,2) |